| JET MARINE |  |
| --- | --- |
| Специальные консистентные смазки |  |

ВОДОСТОЙКАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА С ЕР ПРИСАДКАМИ НА ОСНОВЕ КАЛЬЦИЕВОГО ЗАГУСТИТЕЛЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

JET MARINE - Многоцелевая консистентная смазка, используемая в различных типах оборудования, работающего в морских и прибрежных тяжелых условиях эксплуатации (большие нагрузки, высокие температуры) при наличии высокой влажности или непосредственно в воде (включая морскую воду).

- JET MARINE - Прежде всего используется для защиты бурильного оборудования и резьбовых соединений труб.

- JET MARINE - Также применяется для смазки любого типа антифрикционных подшипников, подшипников скольжения, водяных насосов, валов и т.д.

Внимание! При использовании избегать попадания в смазку пыли и/или грязи. Предпочтительнее применять пневматическую насосную систему подачи.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO 6743-9: L-XBBIB 1

DIN 51 502: MPG1 -20

Одобрено для защиты резьбовых соединений труб, применяемых при бурении.

СВОЙСТВА

- Замечательное сопротивление нагрузкам благодаря естественным EP свойствам, а также противоизносным присадкам.

- Экстраординарная водостойкость - нет потерь консистенции даже при большом количестве воды, попадающей на смазочный материал.

- Превосходные антиокислительные и противокоррозионные свойства даже в морской воде.

- Отличная адгезия с металлом, что гарантирует хорошее уплотнение.

- Может быть нанесен при помощи кисти.

| ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ | ЕД. ИЗМ. | JET MARINE |
| --- | --- | --- | --- |
| Мыло/загуститель | - | - | кальций |
| Класс NLGI | ASTM D 217/DIN 51 818 | - | 1 |
| Цвет | Визуально | - | Оранжевый |
| Внешний вид | Визуально |  | Скользкая |
| Диапазон рабочих температур | - | ºC | от -20 до + 110 |
| Пенетрация при 25ºC | ASTM D 217/DIN 51 818 | 0,1 мм | 310-340 |
| Свойства при давлении 4-х сварных шаров | DIN 51 350-4 | daN | 315 |
| Антиржавчина SKF-EMCOR | DIN 51802/IP220/NFT 60-135/ ISO 11007 | rating | 0 – 0 |
| Температура каплепадения | IP 396 / DIN ISO 2176 | ºC | > 140 |
| Период защиты | - | месяцы | >18 |