Характеристики соснового пиловочника:

	Сосновый пиловочник сорта С

Спецификация требований 

	1. Размеры

Верхний диаметр (d) без коры - от 22,0 до 28,0 см.

	Нижний диаметр (D) без коры: 


сосна - не более 28,0 см.
	[image: image1.png]




	Номинальная длина
	

	6,0 м
	6,10 м
	

	Допускаемая длина (L) (от - до)
	

	6,06 - 6,15 м
	6,16 -6,25
	

	2. Обработка: Все сучья, наросты, а также корневые лапы на бревне должны быть обрезаны. Высота остатков отдельных сучьев и наростов от поверхности коры (h) не более 30 мм.


Козырьки, образующиеся при валке деревьев, должны быть оторцованы. Скосы пропилов (s) не более 10 % от диаметра бревна. 
	[image: image2.png]


   [image: image3.png]




	
	[image: image4.png]Kosnipex




    [image: image5.png]




	3. Сучки:
	Сосновые бревна - сучки допускаются.

	[image: image6.png]



	Сосновые бревна:

Здоровые сучки - диаметр (d) не более 50 мм.

Сухие сучки - диаметр (d) не более 40 мм.
	[image: image7.png]



	Гнилые сучки - диаметр (d) не более 30 мм.
	[image: image8.png]&=





	4. Равномерная кривизна, наибольшая стрела прогиба: - простая (f) не более 20 %, от срединного диаметра (dс), - сложная не более 10 % от срединного диаметра. 

	
Ручные измерения кривизны проводят лесной вилкой и шнуром по наибольшему отклонению оси бревна от линии, соединяющей центры торцов. 
	[image: image9.png]d/2 ]

d/21

[

D/2

¢

D2






	5. Крень: ширина крени (b) не более 50 % радиуса на торце бревна 


	[image: image10.png]



	6. Ядровая гниль и окраски:
	7. Синева: глубина (h)не более 20 % диаметра торца  

	
	
	- при диаметре до

30 см - не допускаются;
	[image: image11.png]



	

	
	
	- при диаметре 30 см и более допускаются пятна гнили с наибольшим диаметром не более 10 % от диаметра торца
	[image: image12.png]




	8. 
Сухобокость, прорость, карра (от подсочки), механические повреждения, 

	ребристая закомелистость - не допускаются, проникающие во вписанный цилиндр на глубину (h) более 20% от верхнего диаметра (d).
	[image: image13.png]d

»

()

Brucannutii yutunop Xh

77

>

<

d





	9: Пасынок, червоточина, двойная сердцевина, двойная вершина, местная кривизна, сердцевинные, кольцевые, морозные трещины и закрытая прорость – не допускаются.

	[image: image14.png]


 [image: image15.png]


 [image: image16.png]


  [image: image17.png]


  [image: image18.png]


  [image: image19.png]


 [image: image20.png]


 
[image: image21.wmf] [image: image22.png]




	Местной считают кривизну, у которой стрела прогиба на 1 м длины превышает 10 мм.

	10. Загрязнения: Кора и древесина не должны иметь обугленности, сажи, содержать металл, пластмассу, камни и другие инородные предметы и вещества.


_1476866307.doc


�












