ООО «Мастер торг»

общество с ограниченной ответственностью 109380 РФ, г. Москва, ул. Головачева, д.17

тел./факс: (495) 551-42-54, тел.: (499) 685-10-99, моб.: (926) 457-53-30, Email:  mts6851099@yandex.ru

__________________________________________________________________

Техническая характеристика   клея

Э К Т 06

Тип клея:            Полимерный   клей на  водной основе

Назначение        Марка ЭКТ 06 предназначена для склеивания клапанов картонных коробок. Клей на водной основе, не содержит токсичных растворителей. Отличается высокой липкостью, хорошо течет и легко перекачивается насосами различных типов.

Особенности:        Клей ЭКТ 06  позволяет значительно увеличить производительность оборудования и получить изделия более высокого качества по сравнению с клеями на основе жидкого стекла. Клей более технологичен, имеет меньший расход и лучшие показатели производительности при сравнении с ПВА дисперсией.

Технические:                        Вязкость при 20°С, Па-с	                  1200 мПа с

данные:                                   Сухой остаток, %	-30+/-2%

Время схватывания                                не более 10 сек.

Время приклеивания                             ~ 60 сек.

Значение рН	5,0 - 7,5

Оптимальная

температура клея,   0 С                             16 – 25

Внешний вид:           Однородная масса светло-бежевого цвета

Очистка:                     Легко смываем теплой или горячей водой. При применении

оборотной тары для более быстрой очистки может применяться 0.8-2,0%-ный раствор щелочи.

Упаковка:                      Герметичные пластиковые контейнеры по  50,1000 кг.

Возможно поставка в сухом виде, с установкой  клеевого  оборудования    на производстве

Хранить в оригинальной закрытой заводской упаковке, при

температуре не ниже + 5°С.